生态环境 2008, 17(2): 593-597                                                           http://www.jeesci.com

Ecology and Environment                                                                E-mail: editor@jeesci.com
596                                                                   生态环境  第17卷第2期（2008年3月）
刘光明等：粘土矿物对烷基酚聚氧乙烯醚的吸附行为                                                          597

粘土矿物对烷基酚聚氧乙烯醚的吸附行为

刘光明1，尹大强2
1. 上海海事大学海洋环境与安全工程学院，上海 200135；2. 长江水环境教育部重点实验室//同济大学环境科学与工程学院，上海 200092

摘要: 烷基酚聚氧乙烯醚（APEOn）是一类重要的非离子表面活性剂，广泛地应用于工业、农业和日常生活中。近年来，由于其生物代谢产物被证实具有较大的毒性，因此引起人们广泛关注。文章使用自然界广泛存在的天然蒙脱土对APEOn类物质NP9、NP10、TX-100进行吸附，该技术可为使用粘土矿物去除此类污染物提供理论依据。研究结果表明：APEOn在蒙脱土上有较高的吸附量，吸附等温线为S型，符合Langmuir-Freundlich吸附模型，吸附量大小为NP9>NP10>TX-100。温度对吸附的影响较大，在小于40 ℃时，升高温度吸附量减小，而当温度超过40 ℃时，升高温度则有利于吸附的进行。pH值对吸附的影响较小。吸附动力学拟合结果表明，APEOn在蒙脱土上的吸附符合假二级反应动力学，在初始质量浓度为300 mg·L-1时，NP9、NP10、TX-100的吸附速率常数分别为0.377、0.126、0.085 g·mg-1·min-1。解吸实验表明，在纯水中APEOn从蒙脱土上的解吸率并不大，但在乙醇溶液中，解吸率大大提高。
关键词: 蒙脱土；烷基酚聚氧乙烯醚；吸附；解吸
中图分类号：X703        文献标识码：A        文章编号：1672-2175（2008）02-0593-05

烷基酚聚氧乙烯醚(APEOn)是一类重要的非离子表面活性剂，其表面活性主要来自于烷基酚的疏水性和对位取代长链上乙氧基重复单元的亲水性。APEOn具有性质稳定、耐酸碱等特征，广泛地应用于工业、农业和日常生活。APEOn在水环境中可以降解，其乙氧基（EO）链被逐步打断，形成保留1-3个EO的APEO1-3，再被氧化成相应的羧酸（APEC1-3），最终为烷基酚（AP）。这些代谢物在环境中（空气、土壤、水体以及底泥等）都广泛存在。由于AP、APEO1-3、APEC1-3被证实具有雌激素活性，并且毒性要比其母体（APEOn）更强，因此近年来引起了人们的高度重视[1-3]。

由于粘土矿物具有优越的表面性能和电化学性质，因此近些年来在环境保护和污染物净化处理技术中得到广泛应用[4]。一些研究者应用粘土矿物吸附废水中的有机污染物以及重金属离子，取得较好的净化效果[5-8]。此外针对特定的污染物，用改性的粘土矿物进行净化处理，也取得较好效果[9]。对于粘土矿物净化处理APEOn的研究，目前报道较少。本研究以广泛分布于我国的蒙脱土为研究对象，研究其对溶液中APEOn的吸附效果以及解吸特性，为其在处理APEOn类废水上的应用提供理论依据。

1  实验部分

1.1  仪器与试剂

壬基酚聚氧乙烯醚（NP9，平均含有9个乙氧基链；NP10，平均含有10个乙氧基链）、辛基酚聚氧乙烯醚（TX-100，平均含有10个乙氧基链）均购自美国Sigma-Aldrich 公司。THZ-C 型恒温振荡器(江苏太仓光明实验分析仪器厂)；紫外-可见分光光度计(英国UNICAM公司)；蒙脱土采自南京汤山，经碾碎，过80目筛，储于广口瓶中备用。
1.2  静态吸附实验

分别称取蒙脱土约0.01 g置于25 mL的玻璃管中，加入初始质量浓度(ρ0)分别从50 mg·L−1到550 mg·L−1的APEOn水溶液25 mL。在25 ℃下，恒温振荡4 h以上，以确保达到吸附平衡，离心后使用紫外分光光度法，在波长275 nm处测定上清液的吸光度，根据APEOn的质量浓度-吸光度标准曲线求得平衡质量浓度。按下式计算APEOn在蒙脱土上的平衡吸附量：


[image: image1.wmf]0e

e

()

V

q

M

rr

-

=

                   （1）
式中qe是平衡时APEOn在蒙脱土上的吸附量（mg·g−1），ρ0是APEOn的初始质量浓度（mg·L−1），ρe是APEOn的平衡质量浓度（mg·L−1），V是溶液的体积（L），M是蒙脱土的质量（g）。

1.3  影响吸附的主要因素

    按照“1.2”的实验方法，设置不同的吸附条件，如温度、pH值等，考察它们对吸附造成的影响。

1.4  吸附动力学实验

称取蒙脱土各0.1 g于250 mL锥形瓶中，加入100 mL质量浓度为300 mg·L−1的APEOn溶液，在25 ℃恒温振荡，在不同的时间取样测定APEOn的质量浓度，直到吸附达到平衡。计算相应的吸附量。

1.5  解吸实验
称取蒙脱土各1 g于250 mL锥形瓶中，加入100 mL质量浓度为300 mg·L−1的APEOn溶液，在25 ℃下恒温振荡，直至吸附达到平衡。离心后将蒙脱土样品风干，置于250 mL的锥形瓶中，加入100 mL纯净水或50%的乙醇溶液后恒温振荡，在不同的时间取样测定APEOn的质量浓度。
2  实验结果与讨论
2.1  吸附等温线

    图1为25 ℃下，三种不同的APEOn类物质在蒙脱土上的吸附等温线。由图中可见，三种物质在蒙脱土上的吸附等温线呈S型，表明有多分子层吸附特征。对实验数据进行拟合，结果表明APEOn在蒙脱土上的吸附能较好地符合Langmuir-Freundlich吸附模型：

[image: image2.wmf]1

n

e

e

n

e

qb

q

b

r

r

¥

=

+

                      （2）

[image: image3.emf]0

20

40

60

80

100

120

140

0 25 50 75 100 125 150

ρ

e

/(mg•L-1)

q

e

/(mg•g

-1

)

NP9

NP10

TX-100


图1  APEOn在蒙脱土上的吸附等温线（25 ℃）

Fig. 1  Adsorption isotherms of APEOn over montmorillonite at 25 ℃
表1  Langmuir-Freundlich方程对APEOn在蒙脱土上的
吸附等温线拟合结果
Table 1  Parameters of APEOn adsorption isotherms
	APEOn
	q(/（mg·g−1）
	b
	n
	R2

	NP10
	115
	2.8×10-6
	3.6764
	0.97

	NP9
	132
	6.4×10-6
	3.1639
	0.96

	TX-100
	103
	5.6×10-5
	2.9668
	0.96


其中，qe是APEOn在蒙脱土上的吸附量，ρe是平衡质量浓度，q(是APEOn在蒙脱土上的最大吸附量，b 和 n是吸附参数，为常数。拟合计算得出的各数值见表1。由表中可知，NP9在蒙脱土上的最大吸附量要好于NP10和TX-100，但相差不大。据文献[10,11]介绍，APEOn类物质在固体上的吸附与基乙氧基链的长度以及烷基的长度有关，通常来说，乙氧基链越长，则亲水性增加，不易在固体上吸附；烷基链增长，则疏水性增强，更易于在固体表面上吸附[12]。另外，APEOn类物质在固体上的吸附还受到其在水中的溶解度的影响，溶解度越高，表明与水的亲和力越强，越不易在固体上吸附。
2.2  温度对吸附的影响

    图2为APEOn在不同的温度下在蒙脱土上的最大吸附量，从图中可以看出，在较低的温度时，NP10、NP9、TX-100随着温度的升高吸附量降低，而当温度超过40 ℃以后，随着温度的升高，其在蒙脱土上的吸附量反而有增高的趋势。通常来说，非离子表面活性剂在温度低时能与水完全混溶，温度上升至一定值(即非离子表面活性剂的“浊点”)时则析出。这是因为温度高时聚氧乙烯的氧不易与水分子结合，使其逃离水的趋势增强。与此相应，其表面吸附量随温度上升而增加[13]。而在较低的温度下（小于40 ℃），升高温度则有利于吸附的进行，表明APEOn在蒙脱土上的吸附为放热反应，温度低有利于吸附的进行。

[image: image4.emf]0

20

40

60

80

100

120

140

20 25 30 35 40 45 50 55 60

T/oC

q

e

/(mg•g

-1

)

NP9

NP10

TX-100


图2  温度对APEOn在蒙脱土上吸附的影响

Fig. 2  The effect of temperature on the adsorption capacity
2.3  pH值对吸附的影响

    图3 为APEOn在不同的pH值下在蒙脱土上的最大吸附量。可以看出，pH值对吸附的影响不大，特别是在中性或者弱酸弱碱的时候。这主要是因为APEOn是非离子表面活性剂，在水溶液中不电离的缘故。在强酸强碱下，蒙脱土的物化性质会发生一定的变化，这时才会对吸附造成一定的影响。与非离子表面活性剂相比，离子型表面活性剂在许多吸附剂上的吸附都受pH值较大的影响，通常在高pH时阳离子表面活性剂易被吸附，而在低pH值时，阴离子表面活性剂易被吸附[13]。

2.4  吸附动力学
在25 ℃下，APEOn在蒙脱土上的吸附动力学曲线如图4所示。从图中可以看出APEOn在蒙脱土上的吸附速度很快，在十几分钟内就基本达到平衡。

[image: image5.emf]0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 3 5 7 9 11

pH

q

e

/(mg•g

-1

)

NP9

NP10

TX-100


图3  pH值对APEOn在蒙脱土上吸附的影响

Fig. 3  The effect of pH on the adsorption capacity
通常情况下，吸附过程可以用假一级反应动力学方程或假二级反应动力学方程来描述[14]。

假一级反应动力学方程：


[image: image6.wmf]1

ee

log()log()

2.303

t

k

qqqt

-=-

      （3）
假二级反应动力学方程：


[image: image7.wmf]2

2ee

11

t

t

t

qkqq

=+

                   （4）

两式中qe 是平衡时的吸附量，qt 是在时间不同取样时间的吸附量，k1、k2分别为假一级反应动力学常数和假二级反应动力学常数。

对实验数据进行拟合，结果见图5和图6。

[image: image8.emf]0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40

t/min

q

e

/(mg•g

-1

)

NP9

NP10

TX-100


图4  APEOn在蒙脱土上的吸附动力学

Fig. 4  Time resolved uptakes of APEOn onto montmorillonite

[image: image9.emf]0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 10 20 30 40

t/min

log(

q

e

-

q

t

)

NP10

NP9

TX-100


图5  APEOn在蒙脱土上吸附假一级反应动力学拟合图

Fig. 5  Simulation of APEOn adsorption onto montmorillonite 
using pseudo-first-order kinetics

[image: image10.emf]0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 10 20 30 40

t/min

t

/

q

t

NP9

NP10

TX-100


图6  APEOn在蒙脱土上的吸附假二级反应动力学拟合图

Fig. 6  Simulation of APEOn adsorption onto montmorillonite 
using pseudo-second-order kinetics
表2  蒙脱土对APEOn吸附的假二级动力学拟合参数
吸附等温线拟合结果
Table 2  Pseudo-second-order adsorption rate constants and the calculated and experimental qe values for adsorption of APEOn on montmorillonite
	APEOn
	qe (exp)

/mg·g-1
	k2
/g·(mg·min)-1
	qe (cal)

/mg·g-1
	R2

	NP9
	93
	0.377
	94
	0.99

	NP10
	86
	0.126
	85
	0.99

	TX-100
	74
	0.085
	75
	0.99


由图5和图6可见，APEOn在蒙脱土上的吸附假一级反应动力学拟合曲线log (qe-qt)与时间t之间不存在线性关系，但是，假二级反应动力学拟合曲线t/qt与时间t之间却都存在着较好的线性关系。相关系数都在0.99之上，表明APEOn在蒙脱土上的吸附都符合假二级反应动力学。表2列出了本实验中计算出的假二级反应动力学参数，根据模拟的结果计算得出不同的APEOn在蒙脱土上的最大吸附量，结果表明与实验结果都极其接近，同样表明APEOn在蒙脱土上的吸附都符合假二级反应动力学。并且其吸附速率：NP9>NP10>TX-100。
2.5  APEOn从蒙脱土上的解吸 

APEOn从蒙脱土上的解吸见图7，解吸过程也很迅速，在十几分钟内就达到了平衡。可以看出，在纯水中APEOn从蒙脱土上的解吸率并不大，约为10%左右。但是，在50%的乙醇溶液中，APEOn从蒙脱土上的解吸率就大大增加，能达到60%~70%。这是因为APEOn在乙醇溶液中溶解度比较大的缘故。

[image: image11.emf]0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40

t/min

q

e

/(mg•g

-1

)

NP9 NP9 NP10

NP10 TX-100 TX-100


图7  APEOn从蒙脱土上的解吸动力学曲线
（实心点代表在水溶液中，空心点代表在50%乙醇溶液中）

Fig. 7  Kinetics of APEOn desorption from montmorillonite
3  结论

APEOn在蒙脱土上有较高的吸附量，吸附等温线为S型，符合Langmuir-Freundlich吸附模型，吸附量大小为NP9>NP10>TX-100。温度对吸附的影响较大，在小于40 ℃时，提高温度吸附量减小，而当温度超过40 ℃时，由于APEOn在水溶液中的溶解度急剧下降，致使其与水的亲和力大大加强，此时升高温度有利于吸附的进行。pH值对吸附的影响不大，主要是因为APEOn是非离子表面活性剂，在水溶液中不电离。吸附动力学拟合结果表明，APEOn在蒙脱土上的吸附符合假二级反应动力学，其吸附速率大小为NP9>NP10>TX-100。解吸实验表明，在水溶液中APEOn难以从蒙脱土中解吸出来，而在乙醇溶液中，由于APEOn的溶解度比较大，其解吸能力大大加强。
参考文献

[1]  FERRARA F, FABIETTI F, DELISE M, et al. Alkylphenols and alkylphenol ethoxylates contamination of crustaceans and fishes from the Adriatic Sea (Italy) [J]. Chemosphere, 2005, 59(8): 1145-1150.

[2]  ZOLLER U. Estuarine and coastal zone marine pollution by the nonionic alkylphenol ethoxylates endocrine disrupters: Is there a potential ecotoxicological problem? [J]. Environment International, 2006, 32(2): 269-272.

[3]  BALCH G, METCALFE C. Developmental effects in Japanese medaka (Oryzias latipes) exposed to nonylphenol ethoxylates and their degradation products [J]. Chemosphere, 2006, 62(8): 1214-1223.
[4]  AYARI F, SRASRA E, TRABELSI-AYADI M. Characterization of bentonitic clays and their use as adsorbent[J]. Desalination, 2005, 185(1-3): 391-397. 
[5]  AL-QUNAIBIT M H, MEKHEMER W K, ZAGHLOUL A A. The adsorption of Cu(II) ions on bentonite-a kinetic study [J]. Journal of Colloid and Iinterface Science [J]. 2005, 283 (2): 316-321.
[6]  POTGIETER J H, POTGIETER-VERMAAK S S, KALIBANTONGA P D. Heavy metals removal from solution by palygorskite clay [J]. Minerals Engineering, 2006, 19(19): 463-470. 
[7]  GUPTA S S, BHATTACHARYYA K G. Adsorption of Ni(II) on clays [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2006, 295(1): 21-32.
[8]  COSULTCHI A, BOSCH P, LARA V H, Adsorption of petroleum organic compounds on natural Wyoming montmorillonite [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2004, 243(1-3): 53-61.
[9]  ABATE G, DOS SANTOS L B O, COLOMBO S M, et al. Removal of fulvic acid from aqueous media by adsorption onto modified vermiculite [J]. Applied Clay Science, 2006, 32(3-4): 261-270. 
[10] KURZ J L. Effects of micellization on the kinetics of the hydrolysis of monoalkyl sulfates [J]. Journal of Physical Chemistry, 1962, 66(11): 2239-2246.  

[11] GHOSH O, MILLER C A. Liquid-crystalline and microemulsion phase behavior in alcohol-free Aerosol-OT/oil/brine systems [J]. Journal of Physical Chemistry, 1987, 91(17): 4528-4535.
[12] KALER E W, MURTHY A K, RODRIGUEZ B E, et al. Spontaneous vesicle formation in aqueous mixtures of single-tailed surfactants [J]. Science, 1989, 245(4924): 1371-1374.

[13] 赵国玺, 程玉珍, 欧进国, 等. 正离子表面活性剂与负离子表面活性剂在水溶液中的相互作用[J]. 化学学报, 1980, 38(5): 409-420.

Zhao Guoxi, Chen Yuzhen, Ou Jinguo, et al. Interaction between cationic and anionic surfactants in aqueous solution [J]. Acta Chimica Sinica, 1980, 38(5): 409-420.
[14] LIU Guangming, ZHENG Shourong, YIN Daqiang, et al. Adsorption of aqueous alkylphenol ethoxylate surfactants by mesoporous carbon CMK-3 [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2006, 302(1): 47-53.

Adsorption of alkylphenol ethoxylates onto clay mineral

Liu Guangming1, Yin Daqiang2
1. School of Marine Environment and Security Engineering, Shanghai Maritime University, Shanghai 200135, China; 

2. Key Laboratory of Yangtze River Water Environment, Ministry of Education//College of Environmental Science and Engineering, 

Tongji University, Shanghai 200092, China

Abstract: Alkylphenol ethoxylates (APEOn) are one of important nonionic surfactants which have been widely used in industrial products, pesticide formulations and domestic detergents. Recently, the fate and effects of APEOn in the environment have received considerable attention because their bio-degradation products have been proved to have estrogen-mimicking effects to nature receptor. In this paper, Montmorillonite was used to adsorb APEOn (NP9, NP10 and TX-100) from aqueous solution. This study can provide valuable knowledge about effective removal of aqueous APEOn using clay mineral. The results showed that Montmorillonite had high adsorption capacities for aqueous NP9, NP10 and TX-100. The adsorption isotherms fitted Langmuir-Freundlich model with S type. The temperature affected the adsorption efficiency. When the adsorption temperature lower than 40 ℃, increasing the temperature led to the decreased adsorption capacity. At adsorption temperature higher than 40 ℃, however, the elevated adsorption capacity was observed with the increase of the adsorption temperature. As APEOn are non-ion surfactants, pH value hardly affected the adsorption capacity. The adsorption process could be well described using pseudo-second-order kinetics. At initial APEOn concentrations of 300 mg·L−1, the adsorption rate constants of NP9, NP10 and TX-100 were found to be 0.377、0.126、0.085 g·mg−1·min−1. The desorption of APEOn from the Montmorillonite in the water was very limited. However, in the ethanol solution, the recovery of APEOn from APEOn loaded Montmorillonite was markedly enhanced.

Key words: montmorillonite; alkylphenol ethoxylates; adsorption; desorption
基金项目：国家科技支撑计划课题（2006BAJ08B01）；上海市自然科学基金项目（05ZR14068）
作者简介：刘光明（1977－），男，讲师，博士，从事环境工程教学与科研工作。E-mail: lzmxs@sina.com
收稿日期：2007-10-09

_1266344996.unknown

_1266345714.xls
Chart1

		25		25		25

		30		30		30

		35		35		35

		40		40		40

		45		45		45

		55		55		55



NP9

NP10

TX-100

T/oC

qe/(mg•g-1)

132

115

103

95

79.2886456908

76

89

78.0300957592

68

87.9398084815

76.6142270862

68.6196990424

90.829001368

79.1313269494

69

93

80.5471956224

73



Sheet1

		

																						吸附量

				温度的影响																温度		NP10		NP9		TX

				温度														73.1		25		115		132		103

				去除率														50.4		30		79.2886456908		95		76

																		49.6		35		78.0300957592		89		68

																		48.7		40		76.6142270862		87.9398084815		68.6196990424

																		50.3		45		79.1313269494		90.829001368		69

																		51.2		55		80.5471956224		93		73





Sheet1

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



NP10

NP9

TX-100

Ce(mg/l)

qe(mg/g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1266345855.xls
Chart5

		0		0		0

		1		1		1

		2		2		2

		4		4		4

		6		6		6

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30



NP9

NP10

TX-100

t/min

qe/(mg•g-1)

0

0

0

76.1

67.9

58

89.5

81.3

67

93

84.8

72

92.8

84.6

74

93.8

85.6

74.4

93.3

85.1

73.6

92

85

74



Sheet5

		

						吸附时间的影响

						时间/min				0		1		2		4		6		10		20		30

						去除率/%		NP10		0		67.9		81.3		84.8		84.6		85.6		85.1		85

								NP9		0		76.1		89.5		93		92.8		93.8		93.3		92

								TX		0		58		67		72		74		74.4		73.6		74





Sheet5

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



t(min)

qe(mg/g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1266345935.xls
Chart1

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		4		4		4		4		4		4

		6		6		6		6		6		6

		10		10		10		10		10		10

		20		20		20		20		20		20

		30		30		30		30		30		30



NP9

NP9

NP10

NP10

TX-100

TX-100

t/min

qe/(mg•g-1)

93

93

86

86

74

74

83.5

63.2

81.2

65.7

72.3

62.4

82.1

58.9

80.5

55.9

70.1

50.5

80

44.3

78.4

45.8

68.9

38.7

78.6

40.6

77.5

39.6

67.5

35.1

77.1

41.3

77.6

38.9

66.9

34.6

77.3

39.5

76.6

39.2

66.5

34.5

73.2

40.8

76.4

38.7

66.8

34.7



解吸

		

						NP9		吸附量		水中				乙醇中

						时间		NP9		NP10		TX		NP9		NP10		TX

						0		93		86		74		93		86		74

						1		83.5		81.2		72.3		63.2		65.7		62.4

						2		82.1		80.5		70.1		58.9		55.9		50.5

						4		80		78.4		68.9		44.3		45.8		38.7

						6		78.6		77.5		67.5		40.6		39.6		35.1

						10		77.1		77.6		66.9		41.3		38.9		34.6

						20		77.3		76.6		66.5		39.5		39.2		34.5

						30		73.2		76.4		66.8		40.8		38.7		34.7





解吸

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



NP9

NP9

NP10

NP10

TX-100

TX-100

t(min)

qe(mg/g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1266345816.xls
Chart4

		2.2		2.2		2.2

		3.4		3.4		3.4

		5.1		5.1		5.1

		7		7		7

		7.4		7.4		7.4

		8		8		8

		9.2		9.2		9.2



NP9

NP10

TX-100

pH

qe/(mg•g-1)

96

84

75

126

105

98

122

109

96

132

115

103

135

110

98

126

111

99

102

89

84



Sheet4

		

						pH值的影响

						pH

						去除率

																				NP10		NP9		TX

																2.2				84		96		75

																3.4				105		126		98

																5.1				109		122		96

																7				115		132		103

																7.4				110		135		98

																8				111		126		99

																9.2				89		102		84





Sheet4

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



NP10

NP9

TX-100

pH

qe(mg/g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1266345330.xls
等温线

		125		119.9		125		148.785		123.9875		123.9875

		118		116.194		118		136.25		113.5416666667		113.5416666667

		110		109		110		128.62		107.1833333333		107.1833333333

		106.6		106.82		106.6		119.9		99.9166666667		99.9166666667

		100		89.162		100		116.194		96.8283333333		96.8283333333

		98		82.84		98		109		90.8333333333		90.8333333333

		81.8		79.57		81.8		106.82		89.0166666667		89.0166666667

		76		78.48		76		89.162		74.3016666667		74.3016666667

		73		70.85		73		82.84		69.0333333333		69.0333333333

		72		64.419		72		79.57		66.3083333333		66.3083333333

		65		59.514		65		78.48		65.4		65.4

		59.1		54.718		59.1		70.85		59.0416666667		59.0416666667

		47.6		51.884		47.6		64.419		53.6825		53.6825

		42.66		46.4994		42.66		59.514		49.595		49.595

		39.6		43.164		39.6		54.718		45.5983333333		45.5983333333

		37.4		40.766		37.4		51.884		43.2366666667		43.2366666667

		34		37.06		34		46.4994		38.7495		38.7495

		30.6		33.354		30.6		43.164		35.97		35.97

		28		30.52		28		40.766		33.9716666667		33.9716666667

		23.6		25.724		23.6		37.06		30.8833333333		30.8833333333

		20.3		22.127		20.3		33.354		27.795		27.795

		19.7		21.473		19.7		30.52		25.4333333333		25.4333333333

		16.2		17.658		16.2		25.724		21.4366666667		21.4366666667

		13.2		14.388		13.2		22.127		18.4391666667		18.4391666667

		6.8		7.412		6.8		21.473		17.8941666667		17.8941666667

		0		0		0		17.658		14.715		14.715

								14.388		11.99		11.99

								7.412		6.1766666667		6.1766666667

								0



拟合

NP9

NP10

NP9-nihe

TX-100

TX-nihe

ρe/(mg•L-1)

qe/(mg•g-1)

114.2060209764

122.95

114

102.5892857143

103.8741669583

114.0202506596

124.1

114

102.6785714286

103.5429121545

113.7349206659

122.95

113

101.3392857143

103.2756852912

113.5820429103

125.25

114

125.245806081

101.7857142857

102.884447067

113.2123041602

122.95

113

124.7251846526

101.7857142857

102.6824759801

113.0767759872

120.65

115

123.5084299397

100.8928571429

102.2114556251

111.3209912626

121.8

113

123.0755539578

101.7857142857

102.0440561615

110.2262260785

117.2

111

117.927408592

100.8928571429

100.0463780837

109.5008287634

112.6

112

115.0323376908

100.5

98.9086375647

109.2291300811

105

108

113.2129365383

98.7

98.1857188319

106.7831024835

96

104

112.5492197215

99.1071428571

97.9202723826

103.6803678338

90

100

106.9394407992

98.4

95.6342984066

92.5996358765

84.68

95

100.5698298235

96.4285714286

92.9304694226

84.440712095

75.68

86

94.4102865665

92

90.1847800138

77.9233184038

65.68

76

87.0827545155

87.9

86.7209289818

72.4602662644

64.68

75

82.0816015484

82.9

84.2152647237

62.7238485886

53.68

64

71.1492319056

77.4

78.2641039984

51.6226521944

39.68

50

63.4852321849

76.3

73.6312059648

42.5667046631

27.68

38

57.6213957722

73

69.7786994663

27.4445864697

21.68

32

48.1581251557

65

62.8851977067

17.5562728171

11.68

22

38.5391261086

56.17

54.8171024212

15.9775219946

7.5

12

31.3695776587

42.6892

47.9150583989

8.380995772

6.25

10

20.3038632435

35.9488

35.2533663832

4.1057001083

1.875

3

13.3973461004

24.7148

25.6527147158

0.3704523425

0.58125

0.93

12.2984805019

22

23.9666871755

0

0

0

6.924524294

17

14.9132435079

3.7164095186

7.3702

8.6843553938

0.4674199121

1.044762

1.306653233

0



Sheet3

		

						Ce		Qe				lgCe		lg(Qe/(Qmax-Qe))		Qe/(Qmax-Qe)				Ce/Qe

		0		0

		51.5		17.25		319.8		112.8771155261				2.5048784594		-1.0967927071		0.0800216115				2.8331694915		123.4567901235

		103		46.8907563025		275.6		110.3961479536				2.4402792132		-1.1072078669		0.0781253783				2.4964639175

		154.5		92.4545454545		196.3		108.1153470186				2.2929202996		-1.1169748619		0.0763879998				1.815653424

		206		125.2830188679		162.5		104.7497879559				2.2108533653		-1.1317405423		0.0738345203				1.5513157895

		257.5		116.8571428571		136.5		99.9478196049				2.1351326514		-1.1535878633		0.0702121281				1.3657126342

		309		93.8		125		82				2.096910013		-1.244988743		0.0568867676

		360.5		63.9393939394		118		67				2.0718820073		-1.337223759		0.0460019499

		412		135.5102040816		110		55				2.0413926852		-1.4264994316		0.0374542037

		463.5		2.8125		106.6		44.5193706201				2.0277572047		-1.521401724		0.0301022027

		534.5		-50.8791208791		100		31.5				2		-1.6754466259		0.0211131666

						98		19.15				1.9912260757		-1.8951685642		0.0127300889

						81.8		16.15				1.9127533037		-1.9700300537		0.0107144516

						59.1		8.3				1.7715874809		-2.2613804041		0.0054779693

														0

						0		0						0

						51.5		17.25				1.711807229		0		0.1579525684

						103		46.8907563025				2.0128372247		0		0.5893075531

						154.5		92.4545454545				2.1889284838		0		2.7188151633

						206		125.2830188679				2.3138672204		0		106.4443731965

				k				Qe						Qmax k C^n		1+KC^n

				0.0000028106		106.6		113.5820429103						9211.7984595327		81.1025953003

				0.0000028106		91.8666666667		112.5718479604						5331.5287939604		47.3611199475

				0.0000028106		65.4333333333		106.9675429582						1531.445157595		14.3169144139

				0.0000028106		54.1666666667		99.9634409049						764.5230289313		7.6480263385

				0.0000028106		45.5		89.4556581935						402.7271781032		4.5019754618

				0.0000028106		45.5		89.4556581935						402.7271781032		4.5019754618

				0.0000028106		37.7		73.2445005961						201.72474737		2.754128238

				0.0000028106		33.3491686461		60.6921384675						128.5190712139		2.117557141

				0.0000028106		26.9		38.6973309647						58.3229016391		1.5071556664

				0.0000028106		22.6		24.2578951516						30.7427070057		1.267327887

				0.0000028106		20.6		18.3737063207						21.8675077603		1.1901522414

				0.0000028106		19.7		15.9775219946						18.555534727		1.1613524759

				0.0000028106		13.2		4.1057001083						4.2577076812		1.0370235451

				0.0000028106		0		0						0		1

		NP10

				0.0000028106		162.5		115		114.6960744286				43398.9430385366		378.3821133786

				0.0000028106		136.5		113.5		114.4244050388				22861.2261516896		199.7932708843

				0.0000028106		125		114		114.2060209764				16541.6113287887		144.8400985112

				0.0000028106		118		114		114.0202506596				13383.3505016647		117.376960884

				0.0000028106		110		113		113.7349206659				10338.8898421321		90.9033899316

				0.0000028106		106.6		114		113.5820429103				9211.7984595327		81.1025953003

				0.0000028106		100		113		113.2123041602				7282.7908912003		64.3286164452

				0.0000028106		98		115		113.0767759872				6761.4740413381		59.7954264464

				0.0000028106		81.8		113		111.3209912626				3479.7182906798		31.258419919

				0.0000028106		76		111		110.2262260785				2655.3448503087		24.0899552201

				0.0000028106		73		112		109.5008287634				2289.9078362805		20.9122420546

				0.0000028106		72		108		109.2291300811				2176.6822222335		19.9276714977

				0.0000028106		65		104		106.7831024835				1494.4882494727		13.9955499954

				0.0000028106		59.1		100		103.6803678338				1053.3241827824		10.1593407198

				0.0000028106		47.6		95		92.5996358765				475.3921885869		5.1338451181

				0.0000028106		42.66		86		84.440712095				317.7653196996		3.763176693

				0.0000028106		39.6		76		77.9233184038				241.6931945001		3.1016799522

				0.0000028106		37.4		75		72.4602662644				195.8858198834		2.7033549555

				0.0000028106		34		64		62.7238485886				137.9834282544		2.1998558979

				0.0000028106		30.6		50		51.6226521944				93.6707705184		1.8145284393

				0.0000028106		28		38		42.5667046631				67.5817800845		1.5876676529

				0.0000028106		23.6		32		27.4445864697				36.0471993308		1.3134539072

				0.0000028106		20.3		22		17.5562728171				20.7193570313		1.180168322

				0.0000028106		19.7		12		15.9775219946				18.555534727		1.1613524759

				0.0000028106		16.2		10		8.380995772				9.0398003691		1.0786069597

				0.0000028106		13.2		3		4.1057001083				4.2577076812		1.0370235451

				0.0000028106		6.8		0.93		0.3704523425				0.3716495464		1.0032317352

				0.0000028106		0		0		0				0		1

														Qmax k C^n		1+KC^n

														0		1

		NP9												0		1

				0.0000063592		148.785		123.525						6203.5068584775		48.55102605

				0.0000063592		136.25		124.1						4695.7466914198		36.9937658395

				0.0000063592		128.62		124.1						3913.0784423051		30.994469127

				0.0000063592		119.9		122.95		125.245806081				3133.6709211621		25.0201664967

				0.0000063592		116.194		124.1		124.7251846526				2837.3446404325		22.7487708143

				0.0000063592		109		122.95		123.5084299397				2317.8806557432		18.7669834106

				0.0000063592		106.82		125.25		123.0755539578				2174.3590077737		17.666863466

				0.0000063592		89.162		122.95		117.927408592				1227.5840825016		10.4096587652

				0.0000063592		82.84		120.65		115.0323376908				972.740942494		8.4562390196

				0.0000063592		79.57		121.8		113.2129365383				856.363735984		7.5641862332

				0.0000063592		78.48		117.2		112.5492197215				819.7951723242		7.2838814374

				0.0000063592		70.85		112.6		106.9394407992				593.1542412559		5.5466368332

				0.0000063592		64.419		105		100.5698298235				438.9516660937		4.3646456086

				0.0000063592		59.514		96		94.4102865665				341.6605795818		3.6188914578

				0.0000063592		54.718		90		87.0827545155				261.9072748207		3.0075676439

				0.0000063592		51.884		71.7616015484		82.0816015484				221.3460155926		2.696658099

				0.0000063592		46.4994		60.8292319056		71.1492319056				156.499891885		2.1996005817

				0.0000063592		43.164		53.1652321849		63.4852321849				123.662741373		1.947897757

				0.0000063592		40.766		47.3013957722		57.6213957722				103.2047136563		1.7910831953

				0.0000063592		37.06		37.8381251557		48.1581251557				76.3373740841		1.5851400742

				0.0000063592		33.354		28.2191261086		38.5391261086				54.6971996596		1.4192641397

				0.0000063592		30.52		21.0495776587		31.3695776587				41.3004103187		1.3165752746

				0.0000063592		25.724		9.9838632435		20.3038632435				24.046249957		1.184318948

				0.0000063592		22.127		3.0773461004		13.3973461004				14.9306180411		1.1144459454

				0.0000063592		21.473		7.6865503137		12.2984805019				13.5785302449		1.1040819427

				0.0000063592		17.658		4.3278276837		6.924524294				7.3126641091		1.0560529213

				0.0000063592		14.388		2.3227559491		3.7164095186				3.8253830743		1.0293222679

				0.0000063592		7.412		0.2921374451		0.4674199121				0.469100634		1.003595743

				0.0000063592		0		0		0

						148.785		123.525		113.5		2.1725591493		1.2507083972		17.8118240807

						136.25		124.1		114		2.1343365109		1.2903146659		19.5125786164

						128.62		124.1		114		2.1093085052		1.2903146659		19.5125786164

						119.9		122.95		113		2.0788191831		1.2140885961		16.3715046605

						116.194		124.1		114		2.0651837026		1.2903146659		19.5125786164

						109		122.95		113		2.0374264979		1.2140885961		16.3715046605

						106.82		125.25		115		2.0286525736		1.3809400112		24.0403071017

						89.162		122.95		113		1.9501798016		1.2140885961		16.3715046605

						82.84		120.65		111		1.9182400902		1.0898583189		12.2986748216

						79.57		121.8		112		1.9007493581		1.1481293963		14.064665127

						78.48		117.2		108		1.8947589944		0.9463840876		8.838612368

						70.85		112.6		104		1.8503398546		0.799656936		6.3045912654

						64.419		105		100		1.8090139788		0.6153308998		4.1241162608

						59.514		96				1.7746191406		0.4449559599		2.7858386535

						54.718		90				1.7381302151		0.347216631		2.2244191794

						51.884		84.68		95		1.7150334507		0.267105061		1.8497160332

						46.4994		75.68		86		1.6674473491		0.1403590955		1.3815261044

						43.164		65.68		76		1.6351216839		0.0059922004		1.0138931769

						40.766		64.68		75		1.6102981001		-0.0073238579		0.983277592

						37.06		53.68		64		1.568905415		-0.1554356006		0.6991404011

						33.354		39.68		50		1.5231479244		-0.3594185149		0.437100683

						30.52		27.68		38		1.4845845293		-0.5697425276		0.2693130959

						25.724		21.68		32		1.4103385009		-0.7004897766		0.1993013422

						22.127		11.68		22		1.3449225359		-1.0073004782		0.0983330527

						21.473		7.5		12		1.3318927241		-1.2147025911		0.0609954457

						17.658		6.25		10		1.2469415125		-1.2982765444		0.0503180098

						14.388		1.875		3		1.1580004291		-1.8361890371		0.0145817941

						7.412		0.58125		0.93		0.8699354106		-2.3491751343		0.004475328

						0		0		0

		TX-10

						123.9875		102.5892857143		113.5		2.0933779033		1.6289562645		42.5555555556

						113.5416666667		102.6785714286		114		2.0551552649		1.6457244924		44.2307692308

						107.1833333333		101.3392857143		114		2.0301272592		1.4422120048		27.6829268293

						99.9166666667		101.7857142857		113		1.9996379371		1.5006023506		31.6666666667

						96.8283333333		101.7857142857		114		1.9860024566		1.5006023506		31.6666666667

						90.8333333333		100.8928571429		113		1.9582452519		1.3903206118		24.5652173913

						89.0166666667		101.7857142857		115		1.9494713276		1.5006023506		31.6666666667

						74.3016666667		100.8928571429		113		1.8709985556		1.3903206118		24.5652173913

						69.0333333333		100.5		111		1.8390588442		1.348953548		22.3333333333

						66.3083333333		98.7		112		1.821568112		1.1949766032		15.6666666667

						65.4		99.1071428571		108		1.8155777483		1.2257790432		16.8181818182

						59.0416666667		98.4		104		1.7711586085		1.1734511629		14.9090909091

						53.6825		96.4285714286		100		1.7298327328		1.0511525224		11.25

						49.595		95				1.6954378946		0.9777236053		9.5

						45.5983333333		94				1.658948969		0.9317351684		8.5454545455

						43.2366666667		93		95		1.6358522046		0.8893017025		7.75

						38.7495		90.3		86		1.588266103		0.7883704156		6.1428571429

						35.97		85.3784		76		1.5559404378		0.6386135937		4.3512455661

						33.9716666667		84.255		75		1.5311168541		0.6086822438		4.0614605929

						30.8833333333		71.8976		64		1.4897241689		0.3368549113		2.1719754459

						27.795		56.17		50		1.4439666784		0.0608176996		1.1503174278

						25.4333333333		42.6892		38		1.4054032832		-0.164245311		0.6851011382

						21.4366666667		35.9488		32		1.3311572549		-0.2834868325		0.5206107932

						18.4391666667		24.7148		22		1.2657412898		-0.5116783932		0.3078375591

						17.8941666667		13.4808		12		1.2527114781		-0.8317965496		0.1473002386

						14.715		11.234		10		1.1677602664		-0.9215109701		0.119808886

						11.99		3.3702		3		1.0788191831		-1.4793653967		0.0331615333

						6.1766666667		1.044762		0.93		0.7907541646		-1.997829009		0.0100501141

						0		0		0

														Qmax k C^n		1+KC^n

				k

				0.0000568068		123.9875		102.5892857143		103.8741669583				9687.7486509122		93.2642728658

				0.0000568068		113.5416666667		102.6785714286		103.5429121545				7461.4621278396		72.0615440747

				0.0000568068		107.1833333333		101.3392857143		103.2756852912				6288.844432031		60.8937564955

				0.0000568068		99.9166666667		101.7857142857		102.884447067				5106.4035190499		49.6324144671

				0.0000568068		96.8283333333		101.7857142857		102.6824759801				4652.2322467597		45.3069737787

				0.0000568068		90.8333333333		100.8928571429		102.2114556251				3848.6756521221		37.6540538297

				0.0000568068		89.0166666667		101.7857142857		102.0440561615				3624.7731628797		35.5216491703

				0.0000568068		74.3016666667		100.8928571429		100.0463780837				2120.6442228178		21.1966116459

				0.0000568068		69.0333333333		100.5		98.9086375647				1704.9399136151		17.2375229868

				0.0000568068		66.3083333333		98.7		98.1857188319				1512.9256077163		15.4088153116

				0.0000568068		65.4		99.1071428571		97.9202723826				1452.2633010413		14.8310790575

				0.0000568068		59.0416666667		98.4		95.6342984066				1072.1675501292		11.211119525

				0.0000568068		53.6825		96.4285714286		92.9304694226				808.4572325987		8.6995926914

				0.0000568068		49.595		92		90.1847800138				639.16714772		7.0873061688

				0.0000568068		45.5983333333		87.9		86.7209289818				498.1488136918		5.7442744161

				0.0000568068		43.2366666667		82.9		84.2152647237				425.4373547916		5.0517843313

				0.0000568068		38.7495		77.4		78.2641039984				307.3669541263		3.927304325

				0.0000568068		35.97		76.3		73.6312059648				246.4639417646		3.3472756359

				0.0000568068		33.9716666667		73		69.7786994663				208.0208093665		2.9811505654

				0.0000568068		30.8833333333		65		62.8851977067				156.7844415657		2.4931851578

				0.0000568068		27.795		56.17		54.8171024212				114.6963613489		2.0923462986

				0.0000568068		25.4333333333		42.6892		47.9150583989				88.1332447886		1.8393642361

				0.0000568068		21.4366666667		35.9488		35.2533663832				53.0721452532		1.5054490024

				0.0000568068		18.4391666667		24.7148		25.6527147158				33.9461524804		1.3232966903

				0.0000568068		17.8941666667		22		23.9666871755				31.0551557837		1.2957633884

				0.0000568068		14.715		17		14.9132435079				17.3820284945		1.1655431285

				0.0000568068		11.99		7.3702		8.6843553938				9.4673852839		1.0901655741

				0.0000568068		6.1766666667		1.044762		1.306653233				1.3231185389		1.0126011289





Sheet3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1266345593.xls
Chart2

		1		1		1

		2		2		2

		4		4		4

		6		6		6

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30



NP10

NP9

TX-100

t/min

lg(qe-qt)

1.2810333672

1.2764618042

1.2552725051

0.7558748557

0.7403626895

0.9542425094

0.3424226808

0.3010299957

0.6020599913

0.3802112417

0.3424226808

0.3010299957

0.1461280357

0.079181246

0.2041199827

0.278753601

0.2304489214

0.3802112417

0.3010299957

0.4771212547

0.3010299957



Chart7

		1		1		1

		2		2		2

		4		4		4

		6		6		6

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30



NP9

NP10

TX-100

t/min

t/qt

0.0131406045

0.0147275405

0.0172413793

0.0223463687

0.024600246

0.0298507463

0.0430107527

0.0471698113

0.0555555556

0.0646551724

0.0709219858

0.0810810811

0.1066098081

0.1168224299

0.1344086022

0.2143622722

0.2350176263

0.2717391304

0.3260869565

0.3529411765

0.4054054054



Sheet4

		

						粘土投加量的影响

						投加量（g）				0.05		0.1		0.15		0.2		0.25		0.3		0.5

						去除率				33.8		73.1		74.6		77.4		79.4		80.3		86.8

						吸附时间的影响

						时间/min				0		1		2		4		6		10		20		30

						去除率/%		NP10		0		67.9		81.3		84.8		84.6		85.6		85.1		85

								NP9		0		76.1		89.5		93		92.8		93.8		93.3		92

								TX		0		58		67		72		74		74.4		73.6		74

						NP10				lg(qe-qt)		1.2810333672		0.7558748557		0.3424226808		0.3802112417		0.1461280357		0.278753601		0.3010299957

										t/qt		0.0147275405		0.024600246		0.0471698113		0.0709219858		0.1168224299		0.2350176263		0.3529411765

						NP9				lg(qe-qt)		1.2764618042		0.7403626895		0.3010299957		0.3424226808		0.079181246		0.2304489214		0.4771212547

										t/qt		0.0131406045		0.0223463687		0.0430107527		0.0646551724		0.1066098081		0.2143622722		0.3260869565

						TX				lg(qe-qt)		1.2552725051		0.9542425094		0.6020599913		0.3010299957		0.2041199827		0.3802112417		0.3010299957

										t/qt		0.0172413793		0.0298507463		0.0555555556		0.0810810811		0.1344086022		0.2717391304		0.4054054054





Sheet4

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



t(min)

qe(mg/g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



NP10

NP9

TX-100

t(min)

lg(qe-qt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0				0		0

		0				0		0

		0				0		0

		0				0		0

		0				0		0

		0				0		0

		0				0		0



NP10

NP9

TX-100

t(min)

t/qt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1266320523.unknown

_1266325361.xls
Chart2

		1		1		1

		2		2		2

		4		4		4

		6		6		6

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30



NP10

NP9

TX-100

t/min

log(qe-qt)

1.2810333672

1.2764618042

1.2552725051

0.7558748557

0.7403626895

0.9542425094

0.3424226808

0.3010299957

0.6020599913

0.3802112417

0.3424226808

0.3010299957

0.1461280357

0.079181246

0.2041199827

0.278753601

0.2304489214

0.3802112417

0.3010299957

0.4771212547

0.3010299957



Chart7

		1		1		1

		2		2		2

		4		4		4

		6		6		6

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30



NP9

NP10

TX-100

t(min)

t/qt

0.0131406045

0.0147275405

0.0172413793

0.0223463687

0.024600246

0.0298507463

0.0430107527

0.0471698113

0.0555555556

0.0646551724

0.0709219858

0.0810810811

0.1066098081

0.1168224299

0.1344086022

0.2143622722

0.2350176263

0.2717391304

0.3260869565

0.3529411765

0.4054054054



Sheet4

		

						粘土投加量的影响

						投加量（g）				0.05		0.1		0.15		0.2		0.25		0.3		0.5

						去除率				33.8		73.1		74.6		77.4		79.4		80.3		86.8

						吸附时间的影响

						时间/min				0		1		2		4		6		10		20		30

						去除率/%		NP10		0		67.9		81.3		84.8		84.6		85.6		85.1		85

								NP9		0		76.1		89.5		93		92.8		93.8		93.3		92

								TX		0		58		67		72		74		74.4		73.6		74

						NP10				lg(qe-qt)		1.2810333672		0.7558748557		0.3424226808		0.3802112417		0.1461280357		0.278753601		0.3010299957

										t/qt		0.0147275405		0.024600246		0.0471698113		0.0709219858		0.1168224299		0.2350176263		0.3529411765

						NP9				lg(qe-qt)		1.2764618042		0.7403626895		0.3010299957		0.3424226808		0.079181246		0.2304489214		0.4771212547

										t/qt		0.0131406045		0.0223463687		0.0430107527		0.0646551724		0.1066098081		0.2143622722		0.3260869565

						TX				lg(qe-qt)		1.2552725051		0.9542425094		0.6020599913		0.3010299957		0.2041199827		0.3802112417		0.3010299957

										t/qt		0.0172413793		0.0298507463		0.0555555556		0.0810810811		0.1344086022		0.2717391304		0.4054054054





Sheet4

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



t(min)

qe(mg/g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



NP10

NP9

TX-100

t(min)

lg(qe-qt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0				0		0

		0				0		0

		0				0		0

		0				0		0

		0				0		0

		0				0		0

		0				0		0



NP10

NP9

TX-100

t(min)

t/qt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1266314888.unknown

_1266318597.unknown

